
Fluido Metallico
Декоративное специализированное покрытие для металлизации поверхностей
Декоративное специализированное покрытие, способное предавать поверхности металлические свойства, а также формировать текстуры без использования дополнительных рельефных подложек.
СВОЙСТВА:
· Простота нанесения
· Универсальность применения (прямые и объемные поверхности)

· Высокая устойчивость к истиранию

· Влаго- и пароустойчивое покрытие

· Удобство создания различных рельефов и текстур
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Fluido Metallico предназначено для применения в качестве декоративного покрытия для интерьеров: стен, стеновых панелей, различных элементов декора. Fluido Metallico позволяет создавать различные рельефы и текстуры на поверхности без использования дополнительных материалов и подложек. Поставляется системой: component А (связующее), component В (металлический порошок).

Перед применением Fluido Metallico смешать в следующих пропорциях по массе:

связующее : металлы латунь, бронза, мельхиор, медь в соотношении 1 : 1,25;

связующее : серебро в соотношении 1 : 0,52. 

Для этого необходимо пересыпать component B (металл) в заводскую тару component А (связующее) и тщательно перемешать. Жизнеспособность получившегося материала составляет до 10 дней при соблюдении правильных условий хранения. При хранении на поверхности может образовываться пленка (корка), которую необходимо удалить перед дальнейшем использованием материала. Материал перед использованием тщательно перемешать.
БАЗЫ:
Fluido Metallico поставляется в готовых цветовых решениях ORO REALE (латунь), BRONZO (бронза). ANTICO ARGENTO (мельхиор), ARGENTO (серебро), CUPRUM (медь). Для совпадения цветового тона с эталоном, рекомендовано наносить Fluido Metallico на краску Fiora, заколерованную в цвет финишного покрытия.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ:
Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты, древесину, а также подготовленные и загрунтованные пластики, металлы, другие гладкие и фактурные основания.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. 

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

РАСХОД:
0,3-0,6 кг/м2 для смеси металлов латунь, бронза, мельхиор, медь) и 0,2-0,4 кг/м2  для смеси серебро в зависимости от вида, типа и подготовки поверхности и требуемого финишного результата.
ИНСТРУМЕНТ:
Шпатель, кельма, ракель
Рабочий инструмент очистить сразу после завершения работы водой, а также мыльным водным раствором.
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:
1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Дайте высохнуть 2...4 часа.

2. С помощью валика нанесите краску Fiora, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика, заколерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 2…4 часа.

3. Готовый материал после тщательного перемешивания компонентов А и В, наносится с помощью стандартных техник нанесения густых материалов по типу штукатурок с помощью шпателя, кельмы или ракеля.
                        ВАЖНО! Не использовать поролоновый валик при нанесении покрытия, так как возможны изменения декоративных свойств финишного покрытия. Не смешивать с материалами других производителей. 
ВНИМАНИЕ! Недостаточно высушенная поверхность на каждом этапе в дальнейшем может привести к браку финишного эффекта металлического покрытия. Влажность покрываемой поверхности (подложки) должна составлять 7-10%. 

Материал Fluido Metallico наносить при температуре воздуха 10…250С и относительной влажности воздуха не более 65 %. Температурный режим влияет на окончательное время высыхания и полной полимеризации. Рекомендуемая температура сушки 18...250С. Высыхание через 24 часа, полная полимеризация через 3-4 суток.

4. Отшлифовать высохшее покрытие до проявления натурального металлического блеска (самого металлического покрытия) с помощью cледующих абразивных материалов: шлифовальная сетка, блоки, щетки, пленки и бумага с абразивом с зерном 360-6000 ед., нетканые шлифовальные материалы с зерном 360-6000 ед. После некоторых нетканых абразивных материалов необходимо завершение шлифовки металлической шерстью «000».

5. При необходимости, завершить обработку покрытия полировкой поверхности при помощи натуральной овчины, поролоновых кругов и различных угловых и других полировальных машинок с применением полировальных паст для металлов. Также возможно завершение (полировка) мягким войлоком, микрофиброй и фетром, также с применением полировальных паст для металлов.
ВАЖНО! Следует избегать перегрева поверхности в процессе шлифовки и полировки! Перегрев может привести к локальному потемнению отдельно взятых участков обрабатываемой поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2°С и влажности не более 65%. Окончательную прочность покрытие приобретает через 3-4 дня.

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности. 
СОСТАВ: 
Акрилово-виниловые смолы, вода, функциональные добавки, высокодисперсная металлическая пудра.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке при температуре от 5ºС до 25ºС на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Хранить отдельно от других химических веществ! Избегать попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и скапливания других природных конденсатов.
МАССА НЕТТО: 
component А (связующее) — 0,68 кг;

component B (латунь, бронза, мельхиор, медь) — 0,85 кг;

component B (cеребро) — 0,35 кг.
ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:
Умеренно опасная по степени воздействия на организм человека. Вызывает раздражение кожи и верхних дыхательных путей, при попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:
Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.
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